[image: image1.emf]比例


图


号


成都华诚微电子


单 位�


更改


更改单号


数量


签 名�


日期


设 计�


审 核�


批 准�


第 1 张�


共 1 张�


HC-AA-010-050-XXX


基板材料


99.6


% AL


2


O


3


技术要求


1.材料：0.254�


mm


厚度，99.6


%


AL


2


O


3


；


  表面粗糙度＜0.1μ�


m


。


2.金属化：正面


AU


厚度---4μ


m


±20


% ；


          背面


AU


厚度＞1μ�


m


。


            说明


：


  电路编号：


HC-AA-010-050-XXX


HC-----


华诚公司代码


AA-----99.6


% AL


2


O


3


010-----


基板厚度


0.254mm


（


.010")


050-----


电路宽度


1.27mm


（


.050")


XXX-----


电路长度


L


，由用户选定。


L


50 


ohms


传输线




比例

图

号

成都华诚微电子

单 位

更改

更改单号

数量

签 名

日期

设 计

审 核

批 准

第 1 张 共 1 张

HC-AA-010-050-XXX

基板材料

99.6% AL

2

O

3

技术要求

1.材料：0.254

mm

厚度，99.6%

AL

2

O

3

；

  表面粗糙度＜0.1μ

m

。

2.金属化：正面

AU

厚度---4μ

m

±20% ；

          背面

AU

厚度＞1μ

m

。

            说明

：

  电路编号：

HC-AA-010-050-XXX

HC-----

华诚公司代码

AA-----99.6% AL

2

O

3

010-----

基板厚度

0.254mm

（

.010")

050-----

电路宽度

1.27mm

（

.050")

XXX-----

电路长度

L

，由用户选定。

L

50 

ohms

传输线


