[image: image1.emf]比例


图


号


成都华诚微电子


单 位�


更改


更改单号


数量


签 名�


日期


设 计�


审 核�


批 准�


第 1 张�


共 1 张�


HC-AA-015-079-XXX


基板材料


99.6


% AL


2


O


3


技术要求


1.材料：0.381�


mm


厚度，99.6


%


AL


2


O


3


；


  表面粗糙度＜0.1μ�


m


。


2.金属化：正面


AU


厚度---4μ


m


±20


% ；


          背面


AU


厚度＞1μ�


m


。


            说明


：


  电路编号：


HC-AA-015-079-XXX


HC-----


华诚公司代码


AA-----99.6


% AL


2


O


3


015-----


基板厚度


0.381mm


（


.015")


079-----


电路宽度


2.0mm


（


.079")


XXX-----


电路长度


L


，由用户选定。


L


50 


ohms


传输线




比例

图

号

成都华诚微电子

单 位

更改更改单号 数量 签 名日期

设 计

审 核

批 准

第 1 张共 1 张

HC-AA-015-079-XXX

基板材料

99.6% AL2O3

技术要求

1.材料：0.381mm厚度，99.6%AL2O3；

  表面粗糙度＜0.1μm。

2.金属化：正面AU厚度---4μm±20% ；

          背面AU厚度＞1μm。

            说明

：

  电路编号：HC-AA-015-079-XXX

HC-----华诚公司代码

AA-----99.6% AL2O3

015-----基板厚度0.381mm（.015")

079-----电路宽度2.0mm（.079")

XXX-----电路长度L，由用户选定。

L

50 ohms

传输线


