

华诚薄膜电路设计准则

1.0 目的

1.1本文件定义了薄膜电路的设计准则并适用于华诚制造的所有薄膜电路。

1.2本文件有三部分：
    1.基本设计原则。
 2.光刻板的设计要求。
3.电阻设计原则。
2.0 基本设计原则
2.1 基板材料、厚度、表面光洁度必须确定。

2.2 基板表面金属必须定义，包括基板两面的金属类型、厚度和公差。我们通常基板正面Au的

厚度为 3.4~4.0µm (135~160 microinches)；我们通常基板背面Au的厚度为1µm (40microinches)。
2.3我们的标准工艺要求电路外形必需为正方形或长方形。
2.4所有电路的特征形状需由直线、圆弧、或它们的组合构成；不规则曲线不允许。

2.5最小导线的线宽为10µm (约0.0004")，此适用于Au的厚度≤4µm (约160 microinches)。
2.6导线的间隙最小为20µm (约0.0008"), 此适用于Au的厚度≤4µm (约160 microinches); 15µm (约
   0.0006”) 的间隙也可达到。
2.7关键部位尺寸公差为 ±2.5µm (±0.0001"),此适用于Au的厚度≤4µm (约160 microinches)；非关
键部位尺寸公差为±7.6µm (±0.0003")。
2.8 Au的厚度标准公差为 ±20％。
2.9电阻的长度、宽度最小值为50.8µm (0.002")。
2.10 TaN电阻有稳定的薄膜电阻值为50 ohms/square;如果需要,其它阻值可定制。

电阻的标准公差为±10％。
2.11含有薄膜电阻的电路必需设计一个独立的50 ohms 测试电阻，这对于无测试电阻的电路设计是尤

   为重要。
2.12导线和电阻距电路边沿最小距离为50µm (约0.002")。（见图1）
[image: image1.emf]电阻距电路边沿最小距离为


50


¦Ìm


 (0.002")


导线距电路边沿最小距离为


50


¦Ìm


 (0.002")


识别标示




电阻距电路边沿最小距离为

50

μm

 (0.002")

导线距电路边沿最小距离为

50

μm

 (0.002")

识别标示


图1
2.13所有电路在导线层应有识别标示。（见图1）

2.14切割标记位于导线层，推荐标记尺寸为0.1mmx0.5mm (0.004”x0.02”)十字架（见图2）所示。
2.15 一个位于电阻层的0.1mmx0.1mm (0.004”x0.004”)方块将用来层对层的对准和校准，如图2所示。

2.16 其他切割和对准标记也可以使用但需经华诚的事先同意。
[image: image2.emf]导线光刻板上


十字切割标记


电阻光刻板上


用于排布对准的


0.1


x0.1mm


方块




导线光刻板上

十字切割标记

电阻光刻板上

用于排布对准的

0.1

x0.1mm

方块


图2
2.17标准的最终电路尺寸公差为±50µm (0.002")。
3.0光刻板的设计要求

3.1导线层的光刻板（刻蚀法工艺）
3.1.1导线的几何图形区域为暗区，导线之外的区域为透光区（采用正胶工艺）。
3.1.2当光刻板的镀Cr面向下，导线分布图形和零件编号可正确读取。
3.1.3对凹形（采用独立岛设计）电阻设计，将电阻区域可视为空白区（透光区）（见图3）。
3.1.4对平齐（flush）电阻设计，将电阻区域可视为一实体区（见图4）。
3.1.5使用刻蚀法工艺，所有电路重要尺寸必需有刻蚀系数调整：

每1µm (40μ-inches)基板Au的厚度，光刻板上导线之间的缝隙宽度较实际名义尺寸窄2.5µm(0.0001")《例如：基板Au的厚度为4µm (160 microinches)，光刻板上导线之间的缝隙宽度变窄10µm（0.0004"）》。
每1µm (40 microinches)基板Au的厚度，光刻板上导线的宽度比最终实际名义尺寸加宽2.5µm (0.0001") 《例如：基板Au的厚度为4µm (160 microinches)，光刻板导线宽度加宽10µm（0.0004"）》。
3.2凹形电阻设计的电阻光刻板（刻蚀法工艺）
(华诚建议的设计)
3.2.1电阻的几何区域为暗区，电阻之外的区域为透光区（采用正胶工艺）。
3.2.2当光刻板的镀Cr面向下，电阻分布图形和零件编号可正确读取。
3.2.3对所有凹形电阻（见图3），两边凹形缩进量最小为25µm（0.001"）；电阻边沿不能和导
    线的几何图形边沿平齐。
3.2.4电阻必需与导线区域重叠，尺寸最小50µm (0.002")，无需刻蝕或曝光系数的调整（见图3）。
3.3平齐（flush）电阻设计的电阻光刻板（刻蚀法工艺）

3.3.1.该电阻几何图形内为透光区，其它区域为暗区（采用正胶工艺）。
3.3.2.当光刻板的镀Cr面向下，电阻分布图形和零件编号可正确读取。
3.3.3该电阻图形宽度比导线图形宽50µm (0.002")～127µm (0.005")；每1µm (40microinches)的基板金厚度，电阻长度必须在光刻板做2.5µm (0.0001") 的调整，并较电阻的实际设计长度短《比如：基板金的厚度4µm (160microinches)，则需做电阻长度有10µm(0.0004")的缩短调整》。
[image: image3.emf]电阻宽于导线


50~127


¦Ìm


每1�


¦Ìm


基板金厚,电阻�


长度缩短2.5�


¦Ìm


     


电阻光刻板


 电阻区被视为实体区�


成品电路


电阻光刻板


与导线区重叠最少


50


¦Ìm


凹形缩进最小


25


¦Ìm


    (每边)


  导线光刻板


电阻区被视为是空白区


凹形电阻工艺过程


电阻光刻板


成品电路


平齐形电阻工艺过程




电阻宽于导线

50~127μm

每1

μm

基板金厚,电阻

长度缩短2.5

μm

     电阻光刻板

 电阻区被视为实体区

成品电路

电阻光刻板

与导线区重叠最少

50μm

凹形缩进最小

25μm

    (每边)

  导线光刻板

电阻区被视为是空白区

凹形电阻工艺过程

电阻光刻板

成品电路

平齐形电阻工艺过程


              图3                                        图4
3.4电路排布图
3.4.1光刻板的排列布置依据电路的尺寸和定制数量，排列布置确定基片尺寸、利用率及最后电路的造

价。如果用户自己排列布置光刻板，请联系我们以确定最佳方式。标准的排列尺寸是 2.0″× 

2.0″(50.8 mm×50.8mm),2.25″×2.25″(57.2 mm×57.2 mm)和 3.0″×3.0″(76.2 mm×
76.2mm)。
3.4.2排列布置的边界与基片的边沿尺寸通常为1.27 mm (0.050")。
3.4.3标准的切割槽（切割槽宽度）尺寸为254µm (0.010”)、203µm (0.008")、152µm 
    (0.006")、and 127µm (0.005")的切割槽。 其它尺寸请联系我们。

3.4.4排列布置的步距等于切割槽宽度加上电路尺寸，切割标记需要位于十字交汇中心（见2.14节）
3.5 基片材料

下面是材料系列
	
	Alumina (Al203)Asfired surface finish
共烧氧化铝（Al2O3）
	Alumina (Al203)Polished surface finish
抛光氧化铝（Al2O3）

	材料厚度


	0.005"
	0.005"

	
	0.010"
	0.010"

	
	0.015"
	0.015"

	
	0.020"
	0.020"

	
	0.025"
	0.025"


其它材料也可以供应，包括氧化铍(BeO)、氮化铝（AlN）、石英。
4.0 电阻设计准测

4.1电阻的阻值由电阻的长度对宽度比例来决定，并用多少“squares” 来表示。
4.2计算电阻阻值的方程式：R = s(L/W)
   R=电阻值 （单位：ohms）

   s=薄膜电阻值（ 单位:ohms/square）

   L=电阻的长度尺寸

   W=电阻的宽度尺寸

4.3电阻的长度永远是指平行于电流方向的电阻尺寸。
4.4电阻在角部（例如：L形或折弯形）的正方形，取薄膜电阻值的二分之一（见图5）。
[image: image4.emf]     1


square


   1/2


square


   1/2


square


     1


square


     1


square


     1


square


     1


square


   1/2


square


   1/2


square




     1

square

   1/2

square

   1/2

square

     1

square

     1

square

     1

square

     1

square

   1/2

square

   1/2

square


                                         图5
4.5电阻的类型
4.5.1矩形形状：最常用类型电阻（见图6）。
[image: image5.emf]Rectangular Configuration


     1


square


     1


square




Rectangular Configuration

     1

square

     1

square

      [image: image6.emf]L or Bent Configuration


   1/2


square


     1


square


     1


square


     1


square




L or Bent Configuration

   1/2

square

     1

square

     1

square

     1

square


             矩形形状                                  L形或折弯形状
               图6                                        图7
4.5.2 L形或折弯形状：电阻在角部（例如：L形或折弯形）的正方形，取薄膜电阻值的二分之一。（见
    图7）

4.5.3蛇弯形状：该形状通常用于大阻值的电阻，角部的数量使电阻值计算变得复杂，电阻在角部（例  

    如：L形或折弯形）的正方形，取薄膜电阻值的二分之一。（见图8）

[image: image7.emf]


蛇弯形状
图8
