
[image: image1.wmf]比例

图

号

成都华诚微电子

单 位�

更改

更改单号

数量

签 名�

日期

设 计�

审 核�

批 准�

第 1 张�

共 1 张�

HC-AA-0.25-1.0-XXX

基板材料

99.6% AL

2

O

3

技术要求

1.材料：0.254�

mm

厚度，99.6%5

AL

2

O

3

；

  表面粗糙度＜0.1μ�

m

。

2.金属化：正面

AU

厚度---4μ

m

±20% ；

          背面

AU

厚度＞1μ�

m

。

            说明

：

  电路编号：

HC-AA-0.25-1.0-XXX

HC-----

华诚公司代码

AA-----99.6% AL

2

O

3

0.25-----

基板厚度

0.254mm

（

.010")

1.0-----

电路宽度

1.0mm

（

.039")

XXX-----

电路长度

L

，由用户选定。

L

50 

ohms

传输线








_1373358215.dwg

